	Descrierea produsului

THPD ( TOP HIGH PERFORMANCE DIESEL ) ulei super performant destinat celor mai moderne motoare de tip EURO 3 sau EURO 4. Produs conceput sa indeplineasca cele mai severe cerinte ACEA E7 si API CI-4. Formula sa deosebita asigura protectie sporita la uzura pentru toate organelle motorului asigurand in acelasi timp intervale extinse de schimb.

	Proprietati

- Ulei multigrad de larga utilizare asigura functionare excelenta la rece, foarte stabil la forfecare mecanica, mentine vascozitatea initiala pe tot intervalul de utilizare.

- Proprietati sporite de detergenta si dispersie asigura curatenia sporita a motorului si il recomanda pentru utilizare in motoarele echipate cu sistemul EGR de reducere a noxelor.

- Previne aparitia fenomenului de polisare a camasilor ata de intalnit la motoarele supraalimentate de mare capacitate.

- Corespunde cerintelor Euro 4 sau mai vechi.

- Previne formarea si depunerea lacurilor sau impuritatilor.

- Rezerva alcalina crescuta, reprezentata de numarul TBN, reflecta capacitate crescuta de neutralizare a acizilor formati din compusi chimici post combustie.

- Tinand cont de normele EURO 3 si EURO 4, de calitatile deosebite demonstrate in testele de anduranta, acest lubrifiant poate sa permita prelungirea intervalului de schimb insa indicatiile constructorului trebuie respectate cu prioritate.

	Nivel de calitate

● ACEA E7      ● MAN 3275     ● MACK EO-M PLUS

● API CI-4/SL  ● CUMMINS 20076/20077/20078

● MB 228.3     ● VOLVO VDS-3

● CATERPILLAR ECF-1-a si ECF-2

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grade SAE |  |  | 10W40 |
| Densitate la 15ºC | g/ml | ASTM D 4052 | 0,873 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 14.6 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 90 |
| Viscozitate la -25ºC | cP | ASTM D 5293 | 7000 max |
| Index de Vascozitate | - | ASTM D 2270 | 150 |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 200 |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -30 |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 10 |
| Cenusa cu sulf | % in weight | ASTM D 874 | 1,3 |
| Bosch Injector Shearing: Viscozitate la 100º C dupe 90 cicluri | cSt | CEC L-14-A-93 | 12,5 min |

	Ambalaj

Canistre de 185 si  18 kg , precum si containere de plastic de 5l.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

DIESEL TURBO THPD
10W40

DIESEL

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 0 February 2010