	Descriere

Unsoare fabricata din fractii de petrol atent selectionate si compusi chimici pe baza de sapun de lithium la care se adauga un pachet avansat de aditivi sintetici impotriva extremei presiuni (EP ) si anticorozivi.

	Utilizare recomandata

- Gresare echipamentelor utilizate extensiv din transporturi, constructii si agricultura

- Ungerea rulmentilor, articulatiilor si mecanismelor in miscare supuse la conditii grele de lucru

	Proprietati

- Aderenta sporita la suprafetele protejate asigura protectia in conditii grele de lucru

- Capacitatea de a suporta forte de apasare puternice si vibratii

- Rezistenta mecanica sporita

- Bune proprietati antioxidante si anticorozive

- Rezistenta foarte buna la spalare cu apa

	Nivel de calitate

●	EP-2: DIN 51825 KP-2K

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Colour |  | Vizual | Maro deschis |
| Consistenta |  | NLGI | 2/3 |
| Tip sapun |  |  | Lithium |
| Ulei de baza grad ISO | cSt |  | 100 |
| Penetrare, 25º C - Produce 60 batai - Produce100,000 batai | 1/10 mm 1/10 mm | ASTM D 217 ASTM D 217 | 260 270 |
| Punct de picurare | ºC | ASTM D 566 | 200 |
| Test de coroziune la cupru, 24hr 100ºC |  | ASTM D 4048 | 1st |
| Test 4 bile, 40 kg , 75º C, 1200 rpm, tread, diametru | Mm | IP 239 | 0,4 |
| Test EP 4 bile Kg soldering load | Kg | IP 239 | 280 |
| Test de incarcare masina Timken OK | Lb | ASTM D 2509 | 60 |

	Ambalaj

Butoi de 180, 45 si 18 kg si cutii de 5 si 2 kg.

 Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de siguranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

.

# Text boxes

GREASE

SPECIAL EP-2/3

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 0 February 2010