	Descrierea produsului

Uleiuri sintetice de inalta calitate. Compus din baze sintetice special alese (PAO, esteri) şi aditivi de cea mai inalta calitate, fiind ideal pentru utilaje ce lucreaza in condiţii grele de exploatare: sarcini ridicate, viteze mici şi mari / temperaturi scăzute.

	Utilizare

Pentru lagare si  transmisii industriale care sunt folositi in conditii severe (incarcare ridicata, viteze scazute) si aflate la o varietate de temperaturi. Include toate sistemele care sunt unse prin presiune, picurare sau barbotare. Adecvate folosirii la temperaturi ridicate, datorita rezistentei ridicate la oxidare care permite prelungirea perioadei de service, economisind astfel costurile schimbului de ulei precum curatarea si blocarea echipamentelor.

	Proprietati

● Rezistenţă excepţională la oxidare in prezenta temperaturilor ridicate.

● Punct de îngheţ foarte scăzut, care permite lucru la temperaturi scăzute.

●  Indice de viscozitate risicat, ca permire lubrifierea la o gama larga de temperaturi.

●  Coeficientul de frecare mai scazut decât cel al uleiurilor conventionale, avand ca    urmare reducerea consumului potential.

● Compatibil cu elastomeri, articulatii si vopsele convenţionale.

● Poate fi amestecat cu uleiuri minerale.

● Excelent apă separarea şi proprietăţi anti-spuma.

● Foarte bună protecţie împotriva coroziunii şi a ruginii.

● Proprietăţi optime PE.

	Nivel de calitate

●	DIN 51517 Part 3 CLP	● AGMA 9005-E02 EP

●	ISO 6743/6 CKT	● Flender Industrial Gear

●	U.S. Steel 224

●	Cincinnati Lamb: P-35 (ISO 460), P-59 (ISO 320),  P-76 (ISO 100), P-77 (ISO 150), P-74 (ISO 220)

	Date tehnice

|  | UNITATI | METODE | VALOARE | VALOARE | VALOARE | VALOARE | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grade ISO VG |  |  | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 14.5 | 21 | 26.7 | 35.5 | 46 |
| Vascozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| Viscosity rate |  | ASTM D 2270 | 150 | 153 | 156 | 158 | 160 |
| Rata de vascozitate | ºC | ASTM D 92 | 205 | 205 | 205 | 210 | 215 |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -54 | -51 | -42 | -42 | -39 |
| Capacitate de dezemulsionare, fara apa | cm3 | ASTM D 2711 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Capacitate de dezemulsionare, emulare | cm3 | ASTM D 2711 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sarcina Timkem | lb | ASTM D 2782 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ruginire, metoda A |  | ASTM D 65 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| FZG, pas 12 |  | DIN 51354 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |

	Ambalaj

ISO 100: canistre de 18 kg.

ISO 150, 320 si 460: butoaie de 40 si 18 kg.

ISO 220: vandut la litru, la containere de 830 kg si la canistre de 40 si 18 kg.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de siguranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

SUPER TAURO

SINTETICO

INDUSTRY

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Raport tehnic al uleiului. Recenzie 2 April 2009.