	Description

Ulei multigrad de presiune extrema, recomandat pentru diferentiale cu autoblocare si pentru tractiune inegrala a autovehiculelor off-road unde sunt necesare fluidele cu caracteristici LSD (Limited Slip Differential).

	Properties

●	Proprietati uleiului multigrad, ofera o ungere optima la temperature scazute.

●	Incarcare ridicata a lagarelor si capacitate de rezistenta la temperature ridicate si presiune extrema. (EP)

●	Rezistenta imbunatatita la imbatranire, anti-coroziv, previne aparitia spumei si a forfecari molecule de ulei.

●	Performante bune la viteze mari si putere ridicata,  reduce zgomotul.

●	Cu aditivi care respecta cerintele LSD.

	Quality level

●	API GL-5

●	MIL-L-2105-D

●	LSD

●	NISSAN SPEC

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad de vascozitate |  |  | 80W90 |
| Densitate la 15ºC | g/ml | ASTM D 4052 | 0.898 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 13.3 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 122 |
| Viscozitate la -26ºC | cP | ASTM D 2983 | 150,000 max |
| Inidice de Vascozitate | - | ASTM D 2270 | 125 minim |
| Punct de autoaprindere, V/A | ºC | ASTM D 92 | 180 minim |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -30 |
| FZG, Pas 12 |  | DIN 51354 | Trecut |
| 4 Bile, ICD |  | ASTM D 2783 | 50 minim |

	Ambalaj

Butoi de 185 kg si recipient de plastic de 5 litrii.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice

# Text boxes

CARTAGO AUTOBLOCANTE  EP 80W90

TRANSIMISII SI CUTII DE VITEZA

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 1 February 2009