	Descrierea produsului

Ulei multigrad universal si multifunctional pentru tractoare. Formula unica ii permite sa fie folosit atat la motoare cu combustie interna (cu tubocompresor) cat si in diferite sisteme ale tractoarelor si ale altor masini agricole( transmisii, frane umede, ambreiaj si sisteme hidraulice). Indicele de vascozitate permite o pornire usoara si un feedback rapid al sistemului hidraulic in conditii de temperatura scazuta si ridicata.

	Proprietati

●	Mentenanta usoara, un ulei cu multiple intrebuintari pentru elementele motorului.

●	Propritetati excelente de reducere a zgomotului la franele umede.

● Aditivii din formula chimica ii permit utilizarea acestuia in motoare diesel aspirate normal si cu turbocompresor.

●	Performanta excelente în ceea ce priveşte garniturile şi elastomeri, care asigură o compatibilitate ridicata cu diferite părţi de etansare ale sistemului hidraulic.

●	 Extinde viata motorului datorita aditivilor cu proprietati anti-uzura; extinde durata de viata a transmisiei.

●	Proprietatile anti-spumare previn formarea de spuma si asigura o ungere optima a partilor motorului.

●	Functionare ireprosabila in sistemului de directie si la sincronul transmisiei.

	Nivel de calitate

●	API CF-4/SF	●	JOHN DEERE J-27

●	ACEA E2	●	API GL-4

●	MB 227.1	●	ALLISON C-4

●	MASSEY FERGUSON M-1145	●	CATERPILLAR TO-2

●	FORD M2C 159B	●	ZF TE-ML 06B/06C/07B

●	FENDT-VARIO

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad de vascozitate |  |  | 10W40 |
| Densitate la 15ºC | g/ml | ASTM D 4052 | 0.879 |
| Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 13.3 |
| Vascozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 90 |
| Vascozitate la -25ºC | cP | ASTM D 5293 | 7000 max |
| Inidice de Vascozitate | - | ASTM D 2270 | 155 |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 200 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -33 |
| T.B.N | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 10 |
| Cenusa cu sulfat | % in greutate | ASTM D 874 | 1.5 |
| Test Bosch de rupere a moleculei: Vascozitate la 100ºC | cSt | CEC-L-14-93 | 9 min |

	Ambalaj

Butoiae de 185 si 18 kg.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

CERES S.T.O.U. 10W40

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 0 February 2010