	Descrierea produsului

Ulei mineral de tip multigrad, recomandat motoarelor normal aspirate sau cu turbosuflanta atat diesel cat si cu benzina care functioneaza in conditii grele de lucru.

Calitatile deosebite recomanda acest ulei pentru utilizare in transport de marfa si persoane, in constructii si agricultura

	Proprietati

- Formula eficienta de aditivi detergenti-dispersanti impiedica formarea depunerilor si acumularea de impuritati pastrand motorul curat

- Caracteristicile multigrade asigura pornirea usoara pe vreme rece

- Protejeaza impotriva coroziuni si a uzurii

- Ajuta la scaderea consumului de carburant in special vascozitatea 20W50

.

	Nivel de calitate

●	ACEA E2	● API CF4/CF/SG

●	MB 228.1	● MAN 271

	Date tehnice

|  | UNIT | METHOD | VALUE | VALUE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grad de vascozitate |  |  | 15W40 | 20W50 |
| Densitate la 15ºC | g/cm3 | ASTM D 4052 | 0.883 | 0.891 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 14 | 1.77 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 110 |  |
| Viscozitate la -20ºC | cP | ASTM D 5293 | 7000 max | 9500 max |
| Indice de vascozitate | - | ASTM D 2270 | 125 min | 120 min |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 215 min | 215 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -24 | -21 |
| T. B. N. | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 8.0 | 8.0 |
| Test Bosch de rupere a moleculei: Viscozitate la 100ºC | cSt | CEC-L-14-93 | 12.5 min. | 15 min. |
| Noack volatilitate, 1hr la 250ºC | % in greutate | CEC-L-40-93 | 13 max | 13 max |

	Ambalaj

SAE 15W40:  Butoi de185 kg si recipient de plastic de  5, 4 and 1 litru.

SAE 20W50: Butoi de 185 si 18 si recipient de plastic de  5, 4 and 1 litru.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de siguranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

MIXFLEET

15W40 and 20W50

DIESEL

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Raport tehnic al uleiului. Recenzie 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008