	Descriere

Ulei cu compusi sintetici pentru motoare in doi timpi creat special pentru cicluri oprit pornit la scootere. Asigura protectie excelenta impotriva uzuri si minimizeaza volum de noxe.

	Utilizare

A se folosi la scootere in 2 timpi, echipate cu sisteme de injectie automat sau premixat manual. Raportul optim de mix este intre 2% si 4%. A se ajusta raportul in functie de recomandarile producatorului si conditiile de rulare.

	Proprietati

●	Reduce volumul de noxe datorita tehnologiei “Smokeless”

●	Reduce zgomotul produs de motor.

●	Stabilitate termica si antioxidanta.

●	Creste puterea si silentiozitatea motorului.

●	 Protectie imbunatatita impotriva uzuri.

	Nivel de calitate

●	JASO M345 FD (Code 034RYL003)	●	API TC	●	Aprilia DFI

●	ISO-L-EGD	●	TISI

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Densitate la 15ºC | g/cm3 | ASTM D 4052 | 0.870 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 9.6 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 64 |
| Inidice de Vascozitate | - | ASTM D 2270 | 130 |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 115 |
| Punct de nghet | ºC | ASTM D 97 | -33 |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 2 |
| Cenusa cu sulfat | % in greutate | ASTM D 874 | 0.1 |

	Ambalaj

# Recipient de plastic de 1 litru si de 125 ml.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Environmental precautions

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice

# Text boxes

MOTO SCOOTER 2T

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008