	Descrierea produsului

Aceste uleuiri au fost concepute special pentru utilizare la circuite hidraulice care necesita uleiuri cu proprietati antiuzura remarcabile. Fabricat din uleiuri de baza atent selectionate la care sunt adaugati aditivi speciali pentru a imbunatati proprietatile acestora.

	Utilizare

Acestea uleiuri sunt recomandate pentru circuite hidraulice de extrem presiune şi utilaje pentru lucrări publice, indiferent de tipul de pompa utilizata, comportare excelente la presiune ridicata. Se recomanda de asemenea folosirea în general la toate mecanismele care necesită uleiuri stabile şi acolo unde este necesara conformarea, sau chiar  depăşirea nivelului maxim de protectie la uzura prevăzuta de standardele internaţionale.

	Proprietati

●	Rezistenta sporita la oxidare.

● Capacitate ridicata de eliminare a aerului.

● Indice de viscozitate ridicat

● Calitati extraordinare de anti-spumă şi anticorozie

● Excelent capacitate de dezemulsionare.

● Excelenta capacitate de filtrare.

● Compatibilitate foarte buna cu garniturile de etansare.

● Nivel maxim antiuzura.

● Capacitatea excelent de incarcare.

● Stabilitate ridicata atat termică cat şi hidrolitică.

	Nivel de calitate

●	DIN-51524 Part 2 HLP	● Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S

●	Denison Hydraulics HF-O, HF-1 and HF-2	● AFNOR NF E 48-603 HL, HM

●	Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69(ISO-68); P-70(ISO-46)

●	AFNOR NF E 48-690 and 48-691	● ISO 6743/4 HM

●	BOSH REXROTH RE90 220

	Date tehnice

|  | UNITATI | METODE | VALOARE | VALOARE | VALOARE | VALOARE | VALOARE | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grade ISO |  |  | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.8 | 8.5 | 11 |
| Vascozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Indice de vascozitate |  | ASTM D 2270 | 113 | 107 | 100 | 98 | 98 | 97 |
| Densitate la 15ºC | g/cm3 | ASTM D 4052 | 0.861 | 0.865 | 0.87 | 0.880 | 0.880 | 0.885 |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 180 | 200 | 215 | 225 | 235 | 245 |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -27 | -27 | -24 | -24 | -24 | -21 |
| Coroziune la lama de cupru dupa 3h la 100ºC |  | ASTM D 130 | 1 a | 1 a | 1 a | 1 a | 1 a | 1 a |
| Capacitate de dezemulsionare la 54ºC | min | ASTM D 1401 | < 20 | < 20 | < 25 | < 30 | < 45 | <30 (82ºC) |
| Rezistenta la rugina A si B |  | ASTM D 665 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Rezistenta la spumare la 50ºC | min | ASTM D 3427 | 1 | 1 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 6 |
| FZG |  | DIN 51354 | -- | -- | 12 | 12 | 12 | 12 |
| TAN | mg KOH/g | ASTM D 664 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.38 |
| RBOT | min | ASTM D 2272 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

	Ambalaj

- la container de 875 kg: cu  32, 46 68 si 100 grade ISO

- la butoaie metalice de 185 kg: la toate gradele ISO cu exceptia ISO 15 care este in        de 180 kg,

- la butoaie de plastic de 18 kg: ISO 32, 46 si 68,

- la cansitre de plastic de 5 litri: ISO grades 46 and 68.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

TELEX E

INDUSTRY

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Raport tehnic al uleiului. Recenzie Review 5. September 2009.