	Descrierea produsului

Lubrifiant sintetic destinat motoarelor de mare putere ce echipeaza autovehiculele grele (camioane, autobuze, industriale), special formulat pentru a indeplini cerinta de perioada de schimb prelungita ceruta de cei mai importantii constructori de utilaje si autovehicule.

Este formulat folosind cel mai performant ulei de baza sintetic combinat cu un pachetul de aditivi de ultima generatie, impreuna asigurand PROTECTIE PERMANENTA impotriva uzurii, PERIOADE EXTINSE de schimb ulei, SCADEREA CONSUMULUI DE CARBURANT, intr-un cuvant eficenta sporita pentru utilizator.

Se poate utiliza in orcice echipament care corespunde EURO 3, EURO 4 si EURO 5 unde nu se specifica existente unui filtru de particule

	Proprietati

- ulei multigrad cu utilizare excelenta pe un interval larg de temperaturi, deosebit de stabil si cu rezistenta mare la ruperea moleculei, isi pastreaza vascozitatea neschimbata pe toata durata de utilizare

- vascozitatea foarte scazuta 5W30 asigura pornirea si functionarea perfecta la temperatura foarte scazute

- Componentele sintetice inglobate dermina o volatilitate scazuta aceasta reflectand  un consum foarte mic de ulei cat si degajarea unor cantitati mici de noxe.

- Curatarea motorului se face la standarde ridicate datorita aditivilor detergenti de ultima generatie. Capacitate excelenta de dispersie a cenusilor permite utilizarea acestui lubrifiant in motoarele cu EGR.

- Aditivi anti uzura utilizati intarzie polisarea camasilor, fenoment des intalnit la motoarele de mare capacitate.

- Vascozitatea scazuta si capacitatea de a o pastra stabila conduce la importante economii de combustibil si la intervale extinse de schimb pana la 100000 km in functie de echipament si recomandarile producatorilor.

	Nivel de calitate

●	ACEA E7/E5/E4	● VOLVO VDS-3	● DAF HP1/2

●	MB 228.5, 235.8	● Scania LDF	● MTU Type 3

●	MAN 3277	● Renault VI RXD	● Cummins 20077/20076/20072

●	MACK EO-M+

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad de vascozitate |  |  | 5W30 |
| Densitate la 15ºC | g/ml | ASTM D 4052 | 0,861 |
| Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 11.75 |
| Vascozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 71 |
| Vascozitate la -30ºC | cP | ASTM D 5293 | 6600 max |
| Indice de Vascozitate | - | ASTM D 2270 | 158 |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 215 miN |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -51 max |
| T.B.N. | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 16,0 |
| Cenusa sulfat |  | ASTM D 874 | 1.8 |
| Test Bosch de rupere a moleculei: Vascozitate la 100ºC | cSt | CEC-L-14-93 | 9,3 min |

	Amabalaj

Container de 830kg, butoi de 180 si 18 kg, recipient de plastic de 5 litri.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

TURBO VHPD 5W30

DIESEL

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 0 February 2010