	Descrierea produsului

Ulei sintetic multigrad cu stabilitate termica recomandat pentru transmisii autoblocante sau diferentiale cu aluncare limitata (LSD) care functioneaza in conditii de presiune extrema, cu incarcare si aluncare limitata ale diferentialelor vehiculelor sport.

	Proprietati

●	Incarcare ridicata a lagarelor care au capacitatea de a rezista temporar la temperaturi ridcate,

●	Rezistenta imbunatatita la imbatranire.

●	Proprietati anti-corozive si anti-spumare.

●	Fluiditate optima in conditi reci si grad de vascozitate ridicat la temperaturi mari.

●	Mentine cutia de viteze curata reducand costurile de mentenanta.

●	Creat special pentru a proteja suprafetele de contact impotriva zgarieturilor

●	Ulei sintetic de inalta calitate care extinde intervalul de schimb si reduce zgomotul produs de diferential.

	Nivel de calitate\ specificatii

●	API GL-5, LSD

●	MIL- PRF-2105-E

●	MACK GO-J

	Caracteristici tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad devascozitate |  |  | 75W90 |
| Densitate la 15ºC | g/ml | ASTM D 4052 | 0.865 |
| Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 16.0 |
| Vascozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 90 |
| Vascozitate la -40ºC | cP | ASTM D 2983 | 150.000 max |
| Indice de Vascozitate | - | ASTM D 2270 | 190 min |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 142 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -42 |
| FZG, Pas 12 |  | DIN 51354 | Trecut |

	Ambalaj

Recipient de plastic de 1litru.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

CARTAGO TRACCIÓN INTEGRAL 75W90

TRANSMISSIONS AND GEARBOXES

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 0 February 2010