	Descrierea produsului

Uleiuri sintetice de mare performanta fabricate din uleiuri de baza de tip poliglicol. Contin un pachet avansat de aditivi care le recomanda pentru utilizarea in conditii severe de incarcare si temperature. Fabricat din ulei de baza solubil in apa asigurand protectie sporita la presiune de contact EP si micro piting. Rezistenta excelenta la oxidare permite prelungirea perioadei de schimb realizand economii importante.  Recomandat special pentru protectia lagarelor industriale, angrenajelor conice, melcate sau planetare.

Nu se amesteca cu alte tipuri de ulei mineral, si este necesara curatarea reductorului daca se schimba total volumul de ulei.

	Proprietati

●	Rezistenţă excepţională la oxidare in conditii de temperaturi ridicate.

● Punct de inghet scazut, care permite de lucru la temperaturi scăzute.

● Indice de viscozitate ridicta, care permite lubrifierea la o gama larga de temperaturi.

● Coeficientul de frecare foarte scazut il  face recomandabil pentru reductoarele melcate sau mecanisme planetare.

● Lipsit de clor, sulf şi compuşi pe baza de plumb.

● Prezinta formarea minima de depuneri.

● Prezinta proprietăţi  de excelent separare a apei şi anti-spuma.

● Foarte bună protecţie împotriva coroziunii şi a ruginii.

● Proprietăţi optime EP .

● Compatibil cu majoritatea de articulaţii şi garnituri.

	Nivel de calitate

●	DIN-51517  CLP (fara emulsionare)

● AGMA 250-04

● David Brown tip G

● Flender

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Densitate la 15ºC | g/cm3 | ASTM D 4052 | 1072 | 1089 |
| Grade ISO VG |  |  | 680 | 1000 |
| Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 122 | 165 |
| Vascozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 725 | 1000 |
| Index de vascozitate |  | ASTM D 2270 | 272 | 284 |
| Punct de aprindere | ºC | ISSO 2592 | 287 | 296 |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -30 | -27 |
| Coroziune la cupru |  | ASTM D 130 | 1 a | 1 a |
| FZG, pas 12 |  | DIN 51354 | Pass | Pass |

	Ambalaj

Canistre de 205 Kg

	Identificarea pericolelor

ISO-150 este clasificat in concordanta cu reglementarile privind substantele periculoase:

●	Faza R  52/53: Periculos pentru organismele subacvatice , poate cauza efecte pe termen lung in mediu acvatic

●	Faza S 61: Evitati eliberarea in mediu. Instructiune detaliate pot fi gasite in documentul cu infrmatii de siguranta.

Celelalte grade nu sunt clasificate ca fiind toxice sau periculoase conform legislatiei in vigoare

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de siguranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

SUPER TAURO PAG

680 si 1000

INDUSTRY

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Raport tehnic al uleiului. Recenzie December 2008.