	Descriere

Vaselina de inalta calitate, create din ulei mneral rafinat si inbunatatita cu sapun pe baza de litiu. Contine antioxidanti,anti-corozivi si aditivi de presiune extrema.Creata special pentru ungerea articulatiilor si rulmentilor de caminon si autoturism.

	Utilizare recomandata

●	Vaselina pentru lagare care functioneaza la temerperaturi medii si ridicate.

●	Se pot unge toate elementele in rostogolire, frane electrice, bucsi, pivoti, butuci de roata de la automobile intens exploatate ( serviciul public) sau utilaje agricole.

●	Temperaturile maxime variaza intre -20 si 160º C, cu punctul critic la 200º C.

	Proprietati

●	Proprietati excelente impotriva frecari.

●	Rezistenta ridicata la apa.

● Rezistenta la uzura.

●	Protectie impotriva ruginei si a coroziunii.

●	 Stabilitate mecanica la temperature ridicate.

	Nivel de calitate

●	DIN 51825 KP-1P

●	Caterpillar MPGL

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Colour |  | Visual | Galben |
| Consistenta |  | NLGI | 2/3 |
| Tip sapun |  |  | Complex lithium |
| Ulei de baza grad ISO | cSt | ASTM D 445 | 130 |
| Penetrare, 25º C - 60 batai - 100,000 batai | 1/10 mm 1/10 mm | ASTM D 217 ASTM D 217 | 245 265 |
| Punct de picurare | ºC | ASTM D 566 | 290 |
| Test de coroziune la cupru, 24hr 100ºC |  | ASTM D 4048 | 1 a |
| Test 4 bile, 40 kg , 75º C, 1200 rpm, tread, diametru | mm | IP 239 | 0.37 |
| Test EP 4 bile Kg soldering load | Kg | IP 239 | 250 |
| Performanta (160º C/1000 rpm). | H | ASTM D 2509 | 100 |
| Test de corozinue Emcor |  | ASTM D 6138 | 0-0 |

	Amabalaj

Butoi de 45 kg si recipient de 5 kg.

 Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

GREASE

LITICA COMPLEJA

AUTOMOCION

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 0 February 2010