	Descrierea Produsului

Ulei cu formula sintetica, creat special pentru a indeplini cerintele producatorilor BMW si Mercedes Benz vizand extindererea duratei de utilizare a motoarelor. Calitatea inalta il recomanda ca cel mai potrivit ulei pentru motoarele de ultima tehnologie echipate cu sisteme de injectie Common Rail, cu supape multiple si admisie variabila, valvetronic si turbocompresor.

	Proprietati

●	 Recomandat pentru motoarele pe benzina si diesel cu sau fara turbocompresor.

●  Reduce consumul de combustibil datorita vascozitatii sale atent alese.

●  Contine aditivi de ultima generatie care permit reducerea consumului de combustibil

si a uzuri principalelor subansable ale motorului.

● Formulat cu ulei de baza sintetic permite reducerea consumului de lubrifiant.

● Produs care ofera o perioada de schimb de ulei extinsa si mentine motorul curat.

● Vascozitate excelenta la temeperaturi scazute, imbunatatind pompabilitatea la

pornire si micsoarand timpul de formare a peliculei protectoare de lubrifiant.

● A nu se folosi la masinile diesel cu filtru de particule (DPF)

	Nivel de calitate

●	MB 229.5 / 229.3

● VW 502.00/505.00

● BMW LongLife-01

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad de Vascozitate |  |  | 5W30 |
| Densitate la15ºC | g/mL | ASTM D 4052 | 0.875 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 11.5 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 64.0 |
| Viscozitate la -30ºC | cP | ASTM D 5293 | 6600 max |
| Indice de vascozitate | - | ASTM D 2270 | 165 min |
| Punct de ardere | ºC | ASTM D 92 | 215 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -39 |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 10 |
| Test Bosch de rupere a moleculei: Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 3945 | 9.3 min |
| Volatilitate Noack, , 1ora la 250ºC | % weight | DIN 51581 | 10% max |
| HTHS, Viscozitate la 150ºC | cP | CEC-L36-A-90 | >3.5 |

	Ambalaj

Recipient de plastic de 1litru si 5 litrii.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Environmental precautions

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

COMMON RAIL 5W30

ELITE

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008