	Descriere

Vaselina fluida ingrosata cu sapun de lithium complex aditivata la extrema presiune si anticoroziv

	Utilizare recomandata

- Gresare echipamentelor unde exista un sistem automat de ungere al pivotilorsi articulatiilor.

- Gresare pe viata a sistemelor mici de transmisie

●	Plaja de temperature de aplicare: –25º C to 100º C.

	Proprietati

- Stabilitate mecanica ridicata

- Rezistenta la apa si umezeala

- Neutra fata de garniturile de etansare

- Usor de pompat chiar si la temperaturi scazute

- Comportare excelenta la solicitari medii si ridicate

	Nivel decalitate

●	DIN 51825 KEP-00K

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Colour |  | Visual | Maro deschis |
| Consistenta |  | NLGI | 00 |
| Tip sapun |  |  | Lithium |
| Ulei de baza grad ISO | cSt | ASTM D 445 | 100 |
| Penetrare, 25º C - 60 batai - 100,000 batai | 1/10 mm 1/10 mm | ASTM D 217 ASTM D 217 | 415 425 |
| Punct de picurare | ºC | ASTM D 566 | 170 |
| Test de coroziune la cupru, 24hr 100ºC |  | ASTM D 4048 | 1 a |
| Test 4 bile, 40 kg , 75º C, 1200 rpm, tread, diametru | mm | IP 239 | 0,4 |
| Test EP 4 bile Kg soldering load | Kg | IP 239 | 280 |
| Test de incarcare masina Timken OK | lb | ASTM D 2509 | 55 |

	Amabalaj

Butoi de 180, 45 si 18 kg si cutii de 5 si 2 kg.

 Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de siguranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

LITHIC GREASE

CENTRALISED 00

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 0 February 2010