	Descriere

Vaselina de inalta calitate create din uleiuri minerale foarte rafinate si ingrosate cu sapunuri pe baza de litiu. Contine aditivi de presiune extrema si anticorozivi. A fost creat special pentru ungerea masinilor industriale si a elemetelor acestora, unde temeperatura poate atinge 160ºC cu varfuri de maximum de 200º C.

	Utilizare recomandata

●	O vaselina pentru toate tipurile de mecanisme si lagare care sunt expuse la temperature ridicate cu grad de incarcare ridicat si presiune mare .

●	Ungerea rolelor cu vibratii, a masinilor de asphalt, laminoare, mecanisme in apropierea surselor de caldura

	Proprietati

●Stabilitate mecanica pentru toate aplicatiile la temperaturi mari.

●	Insolubil in apa.

●	Buna capacitate de acoperire

●	Proprietati bune anti-uzura si la presiuni ridcate.

● Propietati anti-oxidare, anti-corozive si anti-rugina.

	Nivle de calitate

●	Grade 1: ISO 6743-9-L-X-BDHB1; DIN 51825 KP-1N

●	Grade 2: ISO 6743-9-L-X-BDHB2; DIN 51825 KP-2N

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip |  |  | 1 | 2 |
| Colour |  | Visual | Light brown | Yellowish |
| Consistenta |  | NLGI | 1 | 2 |
| Tip sapun |  |  | Complex lithium | Lithium |
| Ulei de baza grad ISO | cSt | ASTM D 445 | 220 | 220 |
| Penetrare, 25º C - 60 batai - 100,000 batai | 1/10 mm 1/10 mm | ASTM D 217 ASTM D 217 | 325 340 | 280 300 |
| Punct de picurare | ºC | ASTM D 566 | 280 | 295 |
| Test de coroziune la cupru, 24hr 100ºC |  | ASTM D 4048 | 1st | 1st |
| Test 4 bile, 40 kg , 75º C, 1200 rpm, tread, diametru | mm | IP 239 | 0.45 | 0.45 |
| Test EP 4 bile Kg soldering load | Kg | IP 239 | 315 | 315 |
| Test de incarcare masina Timken OK | lb | ASTM D 2509 | 60 | 60 |
| Test coroziv Emcor |  | ASTM D 6138 | 0-0 | 0-0 |

	Amabalaj

Butoi de 180kg si 45 kg.

 Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de siguranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

.

# Text boxes

COMPLEX LITHIC

INDUSTRY GREASE

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 0 February 2010