	Descrierea produsului

.Ulei sintetic creat pentru ungerea diferentialelor, cutiilor de viteza si transmisiilor. Asigura protectie excelenta a tractiuni spate si a axelor vehiculelor grele datorita capacitatii de a suporta incarcari mari, fluiditate exceptionala la tempereraturi scazute. Asigura un consum optim si extinde intervalul de schimb.

	Proprietati

●	Un produs cu multiple utilizari in sisteme industriale grele, poate lubrifia diferentiale, transnmisii si cutii de viteza.

●	Stabilitate excelenta la oxidare, chiar si in conditii extreme, astfel imbunatatind durabilitatea produsului care asigura interval de schimb extinse.

●	.Fluiditate excelenta la temperaturi scazute, contribuie la economisirea de combustibil si mentinand un indice de vascozitate stabil pentru o ungere  optima.

●	Protectie ridicata impotriva uzurii care imbunatateste durabiliatatea mecanismelor.

	Nivel de calitate

●	API GL-4/GL-5

●	MIL-PRF-2105E

●	MAN 3343  S (formerly MAN 3343 SL)

●	SCANIA STO 1:0

●	ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C and 21B

●	MACK GO-J

● SAE J 2360

● ARVIN MERITOR 0-76-N● DAF API GL-5 &Transmissions

● IVECO Axles & Transmissions ● RENAULT Axles

● MB-Approval 235.8

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad de vascozitate |  |  | 80W90 |
| Densitate la 15ºC | g/ml | ASTM D 4052 | 0.898 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 13.3 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 122 |
| Viscozitate la -26ºC | cP | ASTM D 2983 | 150,000 max |
| Indice de Vascozitate | - | ASTM D 2270 | 125 minim |
| Punct de auto aprindere, V/A | ºC | ASTM D 92 | 180 minim |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -30 |
| FZG, Pas 12 |  | DIN 51354 | Trecut |
| 4 Bile, ICD |  | ASTM D 2783 | 50 minim |

	Ambalaj

Recipient de 185 kg , 18 kg si container de 875 kg

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

CARTAGO FE LD 75W90

TRANSMISSIONS AND GEARBOXES

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Revision 0. April 2009