	Descriere

Ulei sintetic creat pentru a indeplini cerintele motoarelor moderne pe benzina si diesel ale grupului VW-Audi-Seat Skoda. Aprobate sub norma VW 507 00/504 00 si recomandat pentru motoare VW AG, unde un intervalul de schimb prelungit este stabilit. A nu se folosi la vehicule cu motor I5 si V10 TDI PS. Nivelul scazut de cenusa sulfat respecta cerintele sistemelor de reducere a emisiilor pentru sistemele cu DPF, contribuind la protejarea mediului inconjurator mai bine decat alti lubrifianti obisnuiti.

	Proprietati

●	Recomandat motoarelor diesel cu injectie directa si cu sistem DPF.

● Recomandate vehiculelor cu sisteme de tratament a noxelor.

● Reduce consumul de carburant datorita vascozitati atat la temperaturi mari cat si mici.

● Creat cu baze sintetice de inalta calitate care reduc consumul de ulei.

● Reduce emisiile de noxe.

● Produs care prelungeste intervalele de schimb de ulei.

● Vascozitate excelenta la rece, imbunatatind pompabilitatea la pornire, reducand timpul formari peliculei de ungere si micsoreaza nivelulu de uzura.

	Nivel de calitate

●	VW 507.00/504.00	● MB 229.51

● ACEA A3/B4	● BMW LL-04

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Vascozitate |  |  | 5W30 |
| Densitate la 15ºC | g/mL | ASTM D 4052 | 0.847 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 11.6 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 70.49 |
| Viscozitate la -30ºC | cP | ASTM D 5293 | 6600 max |
| Indice de Vascozitate | - | ASTM D 2270 | 155 min |
| Temperatura de ardere | ºC | ASTM D 92 | 180 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -48 |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 6.0 |
| Test Bosch de rupere a moleculei; Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 3945 | 9.3 min |
| Volatilitate Noack , 1 ora la 250ºC | % weight | DIN 51581 | 11 max |
| HTHS, Viscozitate la 150ºC | cP | CEC-L-36-A-90 | > 3.5 |

	Ambalaj

Recipiente, container de 830 kg, butoi de 160 kg si recipient din plastic de 1 si 5 litri.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Environmental precautions

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

LONG LIFE 507 00/504 00
5W30

ELITE