	Descrierea produsului

Ulei sintetic de performanta inalta pentru motoare in doi timpi, recomandat pentru motocicletele off-road (Motocross,Trial, Enduro,Rallying,Supermoto,Freestyle,

Supercross, ATV).

Creat pentru a indeplini cerintele celui mai important producator demotociclete 2T atat in Europa cat si in Japonia.

	Utilizare

A se folosi la motocilete 2T Offroad. Poate fi folosit in sisteme de ungere cu popma automata sau premixte manual.

Raportul de amestec este intre 2% si 4%. Ajustati raportul in functie de recomandarile producatorului si conditiile de deplasare.

	Proprietati

●	Creat special pentru folosirea in conditii de turatii mari, oferind un rezultat superior in conditii off-road.

●	 Asigura protectie superioara impotriva uzuri si mentine motorul curat in conditi extreme de folosire.

●	Reteta performanta de aditivi previne formarea de depuneri, mentinand teava de evacuare curata.

●	Extinde perioada de service a motorului, prevenind blocarea segmentilor pistonului, oxidarea bujiilor si formarea de reziduri de carbon.

	Nivel de calitate

●	JASO M345 FD (Code 034RYL002)	●	API TC	●	Aprilia DFI

●	ISO-L-EGD	●	TISI

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Densitate la 15ºC | g/cm3 | ASTM D 4052 | 0.872 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 10 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 64 |
| Index de Vascozitate | - | ASTM D 2270 | 141 |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 130 |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -33 |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 2 |
| Cenusa cu sulf | % in greutate | ASTM D 874 | 0.1 |

	Ambalaj

# Recipiente de plastic de 1 litru si 125 ml.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

MOTO OFF ROAD 2T

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Raport tehnic al uleiului. Recenzie 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008