	Descrierea produsului

Ulei sintetic pentru motoare in patru timpi, care ofera protectie si curatenie motoarelor performante la turatii ridicate. Formulat sa respecte cerintele celor mai mari producatori Europeni si Japonezi deopotriva unde gradul de vascozitate SAE 10W30 este solicitat.

	Utilizare

Este recomandat  motocicletelor performante  cu ambreiaj umed sau normal. (A se folosi doar acolo unde gadul de vascozitate SAE 10W30 este recomandat de producator)

	Proprietati

●	Vascozitatea atent studiata asigura debitul de ulei necesar ungerii la temperaturi scazute, mentinand  un nivelul de protectie optim necesar motoarelor performante.

●	Formula chimica garanteaza un índice de frecare optim pentru partile unse ale motorului cat si pentru ambreiajul umed.

●	Rezultate garantate, prin testele efectuate cu motoare performante de in patru timpi in conditii extreme.

	Nivel de calitate

●	JASO T-903:2006 MA2 (Code M034RYL002)	●	API SM

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad de vascozitate | - | - | 10W30 |
| Densitate la15ºC | g/cm3 | ASTM D 4052 | 0.850 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 10.7 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 65 |
| Viscozitate la -25ºC | cP | ASTM D 5293 | 7,000 max |
| Indice de Viscozitate | - | ASTM D 2270 | 155 |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 218 |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -33 |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 7.3 |
| Cenusa cu sulfat | % in greutate | ASTM D 874 | 0.8 |
| Rezistenta a moleculei de ulei la forefecare,Injector Bosch 100ºC | cSt | ASTM D 3945 | 9.7 |
| Volatilitate Noack la 250ºC | % | DIN 51581 | 5.6 |



	Ambalaj

# Recipient de plastic  de 1litru.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protectia mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

MOTO SUPERSPORT 4T
10W30

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008