	Descrierea produsului

Ulei total sintetic de inalta performanta .Conţine aditivi de ultima generatie, ceea ce le face ideale pentru utilizarea la o gamă largă de temperatura incepand cu – 30 C si depasind 300 C. Dezvoltat pentru a face fata coroziunii pronuntate si a realiza o buna separare de apa.

	Utilizare

Lagare industriale care luceraza in conditii grele la temperatura ridicate unde este indicata

utilizarea unui lubrifiant cu proprietati ridicate EP ( presiune extrema de contact) cu inalta

stabilitate termica. Datorita rezistentei mari la oxidare acest ulei permite intervale extinse

de schimb realizand astfel importante economii, reducand timpul de mentenanta pentru

curatare si oprire.

Ca o precautie acest ulei un trebuie amestecat cu alte uleiuri minerale iar la schimbarea

totala utilajul trebuie spalat, curatat interior.

	Proprietati

● Rezistenţă excepţională la oxidare in conditii de temperaturi ridicate.

● Punct de inghet scazut, care permite de lucru la temperaturi scăzute.

● Indice de vâscozitate ridicat.

● Compatibil cu majoritatea articulaţiilor şi garniturilor.

● Nu contine clor şi sulf şi compuşi pe baza de plumb.

● Formare minimala de depuneri.

● Propietati ridicate EP protectie la micro piting..

● Coeficient de frecare excepţional care il face recomandabil pentru reductoarele melcate.

	Nivel de calitate

●	ISO 6743/6 -  CKT

●	DIN 51517 – parte 3 CLP.

●	AGMA  250-04

●	U.S. Steel 224

	Date tehnice

|  | UNITATI | METODE | VALOARE | VALOARE | VALOARE | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grade ISO VG |  |  | 150 | 220 | 320 | 460 |
| Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 25 | 32 | 45 | 67 |
| Vascozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| Rata de vascozitate |  | ASTM D 2270 | 200 | 180 | 195 | 220 |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 250 | 290 | 295 | 285 |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -39 | -33 | -36 | -36 |
| Capacitate de dezemulsionare la 82ºC | min | ASTM D 1401 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Densitate la 15ºC | g/cm3 | ASTM D 4052 | 0.994 | 1.006 | 1,005 | 1,007 |
| Rugina, Metoda A si B |  | ASTM D 665 | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Soldering charge | kg | ASTM D 2783 | 168 | 175 | 170 | 170 |
| FZG, pasul 12 |  | DIN 51354 | Pass | Pass | Pass | Pass |

	Ambalaj

Butoi de 205 Kg.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea.

Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor pentru a se evita stropirea.

	Norme de siguranta si protectie

Inhalarea: Mutati victim afara.Administratii oxygen daca este necesar.Cereti asistenta medicalta.

Inghitirea: Nu auto-provocati vomitatrea. Clatiti gura cu apa. Un administrati nimic pe gura persoanelor inconstiente sau in stare de convulsie.Solicitati asistenta medicala de urgenta.

Contactul cu pielea / ochi: Spalatu cu apa din abundenta si cu sapun. In cazul in care a avut loc contactul cu ochii spalati cu apa din abundenta timp de cel putin 15 minute. Solicitati asistenta medicala.

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice

# Text boxes

SUPER TAURO

PAG

INDUSTRY

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Raport tehnic al uleiului. Recenzie 17. December 2008