	Descrierea produsului

Ulei pentru transmisii special conceput astfel incat sa raspunda normelor severe impuse de cei mai importanti constructori de echipamente pentru constructii cum ar fi : CATERPILAR, KOMATSU si ALLISON. Acest ulei extrem de versatil poate fi folosit in transmisii, reductoare, abreiaje, frane si circuite hidraulice.. De asemena se poate folosi in cazurile specale in instalatii hidraulice unde gradul de vascozitate recomandat este 10W

	Proprietati

- Previne patinarea angrenajelor

- Capacitate mare de a prelua eforturile si propietati anti uzura

- Prelungeste viata discurilor de ambreaj si imbunatateste functionarea frinelor

- Asigura functionarea ireprosabila a circuitelor hidraulice

- Compatibil cu garniturile de etansare

- Proprietati anticorozive

- Nu se foloseste drept ulei pentru motoare

	Nivel de calitate

●	CATERPILLAR TO-4

●	ALLISON C-4

●	KOMATSU

●	ZF TE-ML 03C for SAE 10W

●	ZF TE-ML 03C and 07F for SAE 30

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE | VALOARE | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grad de vascozitate |  |  | 10W | 30 | 50 |
| Densitate la 15ºC | g/ml | ASTM D 4052 | 0.880 | 0.894 | 0.910 |
| Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 5.5 | 11.4 | 17.4 |
| Vascozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 32 | 105 | 200 |
| Vascozitate la -20ºC | cP | ASTM D 2983 | 3500 max | - | - |
| Inidice de vascozitate | - | ASTM D 2270 | 105 min | 96 min | 95 min |
| Punct de ardere | ºC | ASTM D 92 | 190 min | 230 min | 240 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -27 | -21 | -18 |
| T.B.N | mgKOH/g | ASTM D 2896 | 11 | 11 | 11 |

	Ambalaj

●	SAE 10W: butoi de185 kg.

●	SAE 30: container de875 kg, butoi de 185 kg.

●	SAE 50: container de875 kg, butoi de 185 kg.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de siguranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

TRANSMISION TO-4

TRANSMISSIONS AND GEARBOXES

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008