	Descrierea produsului

Ulei multigrad universal si multifunctional pentru tractoare. Formula unica ii permite sa fie folosit atat la motoare cu combustie interna (cu tubocompresor) si in diferite sisteme ale tractoarelor si ale altor masini agricole( transmisii, frane umede, ambreiaj si sisteme hidraulice). Ulei cu multiple intrebuintari.

	Proprietati

● Mentenanta usoara, un ulei cu multiple intrebuintari pentru elementele motorului

● Propritetati excelente de reducere a zgomotului al franelor umede.

●	Aditivii din formula chimica ii permit utilizarea acestuia in motoare diesel aspirate normal si turbocompresor

●	Performnate ridicate  in sistemul hidraulic al echipamentului agricol.

●	Capacitate anti-uzura care previne aparitia zgarieturilor si uzura prematura a transmisiilor.

●	Calitate imbunatatita a sistemului de directie a sincronului si a transmisiei.

●	Produs garantat de producatori important de tractoare.

	Nivel de calitate

●	API CE/SF	●	ZF TE-ML 06B/07B

●	JOHN DEERE J-27	●	ALLISON C-4

●	MASSEY FERGUSON M-1139	●	CATERPILLAR TO-2

●	FORD M2C 159B/C	●	API GL-4

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad de vascozitate |  |  | 15W40 |
| Densitate la 15ºC | g/ml | ASTM D 4052 | 0.887 |
| Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 13.2 |
| Vascozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 98 |
| Vascozitate la -20ºC | cP | ASTM D 5293 | 7000 max |
| Inidce de Vascozitate | - | ASTM D 2270 | 124 min |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 215 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -30 |
| T.B.N | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 10 |
| Cenusa cu sulfat | % in greutate | ASTM D 874 | 1.5 |
| Test Bosch de rupere a moleculei: Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 3945 | 12 min |
| Volatilitate Noack, 1hr la 250ºC | % in weight | DIN 51581 | 13 max |

	Ambalaj

.Container de 875kg, butoi de 185kg si 18kg si recipient din plastic de 5 littri.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

## CERES S.T.O.U. 15W40

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 0. February 2010