	Descrierea produsului

Ulei multigrad pentru nivel de presiune mediu, cu stabilitate termica ridicata, recomandat pentru ungerea transmisiilor manuale si a transmisiilor unde nivelul de calitate API GL-4 este impus. Poate fi folosit si la masini industriale.

	Proprietati

●	Protejeaza rulmentii la incarcarile de efort cu valori mari si rezista ocazional la temperaturi ridicate.

●	Stabilitate termica si rezistenta la imbatranire.

●	Proprietati anticorozive si rezistenta la spumare.

● Asigura schimbarea lina a treptelor de viteza si functionarea sincronizatoarelor la temperatura scazute.

●	Rezistenta a molecule de ulei la forecare, mentinand un nivel optim al vascozitati pe intreaga durta de viata a utilizari.

	Nivel de calitate

●	API GL-4

●	MIL-L-2105

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad de ascozitate |  |  | 75W90 |
| Densitate la 15ºC | g/ml | ASTM D 4052 | 0.885 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 14.2 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 85 |
| Viscozitate la -26ºC | cP | ASTM D 2983 | 150,000 max |
| Inidice de vascozitate | - | ASTM D 2270 | 165 minim |
| Punct de autoaprindere, V/A | ºC | ASTM D 92 | 165 minim |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -42 |
| FZG, Pas 12 |  | DIN 51354 | Trecut |
| 4 Bile, ICD |  | ASTM D 2783 | 45 minim |

	Ambalaj

Recipiente de plastic de 5 litrii, butoiae de 185kg si 18kg.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de siguranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

CARTAGO CAJAS  EP 75W90

TRANSMISSIONS AND GEARBOXES

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 1 February 2009