	Descriere

Ulei format din compusi sintetici si parti minerale de inalta caliate imbunatatit cu aditivi speciali pentru a creea un produs performant pentru motoarele pe benzina si diesel. Componentii sintetici ofera un nivel inalt de stabilitate chimica si antioxidant-termica care impreuna cu performantele extraordinare inregistrate in teste, extinde perioada de schimb a uleiului.

	Proprietati

●	Ulei multigrad cu compusi sintetici rezistent la forfecare mecanica

● Vascozitate scazuta la temperaturi joase, si pornire usoara in orice conditii.

● Caracteristicile de vascozitate reduc frecarea mecanica si volatilitatea, oferind un consum redus de carburant.

● Particula de ulei se degradeaza mai greu decat la alte uleirui obisnuite.

● Compusi chimici ai uleiului faciliteaza aerisirea rapida a motorului, minimizand aparitia spumei la un nivel ridicat de turatii.

● Fluiditatea uleiului la start contribuie la functioanarea in siguranta a sistemului de tacheti hidraulici

● Proprietatile de detergenta a uleiului asigura curatenia partilor motorului.

	Nivel de calitate

●	API SL/CF	● VW 505.00

● ACEA A3/B3	● MB 229.1

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad de Vascozitate |  |  | 10W40 |
| Densitate la15ºC | g/mL | ASTM D 4052 | 0.871 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 14.6 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 96.0 |
| Viscozitate la -30ºC | cP | ASTM D 5293 | 7000 max |
| Indice de vascozitate | - | ASTM D 2270 | 140 min |
| Punct de ardere, open cup | ºC | ASTM D 92 | 215 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -27 |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 6.4 |
| Test Bosch de rupere a moleculei: Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 3945 | 12.5 min |
| Volatilitate Noack, , 1ora la 250ºC | % weight | DIN 51581 | 13 max |

	Ambalaj

Container de 875kg, butoi de 185 kg si recipient de plastic de 4 litrii.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Environmental precautions

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

INJECTION 10W40

ELITE