	Descrierea produsului

Ulei special conceput pentru ungerea ghidajelor verticale, orizontale sau laterale a masinilor  industriale. Fabricat din baze minerale obtinute din procesul de rafinare a uleiurilor minerale parafinoase si cu o reteta de aditivil de ultima generatie care ii confera proprietăţile caracteristice de aderenta, anti-uzura, rezistanta la presiunea extremă şi "anti-alunecare lipire", facilitând astfel mişcărea optima.

	Recomandari de utilizare

Uleiuri specifice ghidurilor foarte încărcat ale maşinilor industriale. Datorita caracteristicilor specifice de lubrifiere si portare pot fi utilizate in industria textila, tipografica sau a utilajelor industriale care sunt alimentate prin picurare cu lubrifiat pentru a facilita retenţia de ulei.

Gradele ISO 32 si 68 sunt folosite ca lichide hidraulice in sisteme ce necesita ungerea atat in circuitul hidraulic cat si in afara lui.

Potrivit pentru maşini industriale de înaltă precizie.

	Proprietati

● Excelent pentru ghidaje laterale chiar si cele care sunt supuse la forte ridicate si viteze scazute

●	Rezistenta excelenta la oxidare

●	Aderenta excelenta la suprafetele metalice

●	Foarte buna capacitate de incarcare

.

	Nivel de calitate

●	ISO 6743/4-HG (ISO 32 AND 68)	● DIN 51524, part 2 HLP : ISO 32 and 68.

●	ISO 6743/13-G.	● DIN 51517, part 3 CLP: ISO 220

●	Cincinnati Lamb P-47 (ISO 68), P-50 (ISO 220), P-53 (ISO 32).

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE | VALOARE | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grad ISO |  |  | 32 | 68 | 150 |
| Densitate la 15ºC | g/cm3 | ASTM D 4052 | 0.8610 | 0.8820 | 0.8930 |
| Vascoziate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 5.6 | 8.8 | 15.0 |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 210 | 220 | 230 |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -12 | -12 | -9 |
| Coroziune dupa 3h la 100ºC | -- | ASTM D 130 | 1b | 1b | 1b |
| Disemulsion at 54ºC (15 min) | ml | ASTM D 1401 | 40/37/3 | 40/37/3 | -- |
| Raport de alunecare lipire | -- | Cincinnati Lamb | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| Machine 4 balls, Scar Diam. | mm | ASTM D 4172 | < 0,45 | < 0,45 | < 0,45 |

	Ambalaje

ISO 32: canistra de 18 kg.

ISO 68: cansitre de 185 si 18 kg.

ISO 150: container de 875 kg si canistra  de 185 kg.

ISO 220: container de  875 kg, canistra  de 185 si 18 kg

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

ZEUS GUIA

INDUSTRY

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008