	Descriere

Ulei sintetic de inalta calitate, creat pentru a oferi performanta ridicata motoarelor diesel usoare. Formula unica il face de neinlocuit pentru motoarele TDI construite de grupul SEAT-AUDI-VW-SKODA cu sisteme de injectie cu pompa injector. Acest produs isi mentine vascozitatea la temperaturi inalte asigura micsorarea coeficientului de frecare mecanica iar partile importante ale motrului sunt protejate de uzura. Acest lubrifiant are un continut scazut de cenusa sulfat (SAPS mediu) si este recomandat motoarelor de ultima generatie, protejeaza mediul inconjurator minimizand volumul particulelor daunatoare eliberate cu gazele de esapament.

	Proprietati

●	Ulei multigrad, stabil termic si cu proprietati de rezistenta la forfecare mecanica pe o plaja vasta de temperaturi

●	Creat pentru a proteja sistemul de distributie supape si ax cu came cat si injectoarele.

●	Continutul redus de cenusa il recomanda  pentru sistemul de reducere a noxelor, filtru de particule(DPF) astfel aducand o contributie substantiala la protejarea mediului.

●	Previne aparitia depunerilor in motor dar si in turbocompresor.

●	Mentine nivelul de vascozitate la temperatura scazute dar si in punctele motorului cu temperatura ridicate, astfel reducand nivelul de uzura in orice conditii.

●	Ulei care asigura un nivel scazut de frecare, astfel reducand consumul de combustibil dar noxele care polueaza atmosfera.

●	Volatilitate scazuta a particulei de ulei  determina un nivel scazut de consum de ulei.

●	Creat si dezvoltat special pentru motoarele PD ale grupului  SEAT-AUDI-VW-SKODA.

	Nivel de calitate

●	VW 505.01/502.00

●	ACEA A3/B4, C3

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad de vascozitate |  |  | 5W40 |
| Densitate la 15ºC | g/cm3 | ASTM D 4052 | 0.846 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 14.5 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 88 |
| Viscozitate la -30ºC | cP | ASTM D 5293 | 6600 max |
| Indice de vascozitate | - | ASTM D 2270 | 160 |
| Punct de aprindere, open cup | ºC | ASTM D 92 | 215 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -45 |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 7.5 |
| Test Bosch de rupere a moleculei: Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 3945 | 12.5 |
| Volatilitate Noack, 1 ora la 250ºC | % weight | DIN 51581 | 12% max |
| HTHS, Viscozitate la 150ºC | cP | CEC-L36-A-90 | >3.5 |

	Amabalaj

Container de 830 kg, butoi de 185kg si recipient de plastic de 1 si 5 litrii.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Environmental precautions

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

50501 TDI 5W40

ELITE

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008