	Descriere

Vaselina creata din uleiuri minerale atent rafinate si imbunatatite cu sapun hidratat de calciu care o face rezistenta la apa. Are un continut scazut de cenusa sulfat si este stabila din punct de vedere al rezistentei mecanice.

	Utilizare

●	Creata pentru mecanisme exterioare sau medii umede, masini publice si masini agricole.

●	Recomandat la gresarea sasiurilor si auto-sasiurilor, echipamente industriale, pompe de apa, articulatii ale macaralelor si mecanismele de la sistemele de spalare automata.

●	Ungerea lagarelor, pivotilor si rolelor, unde o vaselina speciala nu este necesara.

●	Plaja de temepraturi pe care poate fi aplicata vaselina este intre -20 si 100º C.

	Proprietati

●	Rezistenta foarte buna la spalare.

●	Pompabilitate optima la temperature mici.

●	Rezistenta mecanica buna.

	Nivel de calitate

●	Calcic 2: DIN 51825 KL-2G

●	Calcic 3: DIN 51825 KL-3G

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip |  |  | 2 | 3 |
| Culoare |  | Vizuala | Galbui | Galbui |
| Consistenta |  | NLGI | 2 | 3 |
| Tip de sapun |  |  | Anhydride calcium | Anhydride calcium |
| Ulei de baza, grad de vascozitate ISO | cSt |  | 68 | 68 |
| Penetrare, 25º C - 60 lovituri - 100.000 lovituri | 1/10 mm 1/10 mm | ASTM D 217 ASTM D 217 | 280 285 | 235 240 |
| Punct de picurare | ºC | ASTM D 566 | 150 | 150 |
| Coroziunea cuprului, 24hr 100ºC |  | ASTM D 4048 | 1 a | 1 a |
| Resistenta la soluti pe baza de apa |  | INTA 150437 | Total | Total |



	Ambalaj

Butoaie de 180, 45 si 18 kg, cutii de 5 si 2 kg si recipient de 400g.

 Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de siguranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

CALCIC GREASE

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 0 February 2010