	Descriere

Unsoare pentru extrema presiune preparata din fractii de hidrocarburi inalt rafinate si aditivi speciali pentru extrema presiune si bisulfura de molibden care confera rezistenta ridicata la uzura si permite rezistenta la temperatura inalta.

	Utilizare recomandata

- Recomandata pentru mecanisme in care se produce alunecare,

care sunt supuse la forte mari si care necesita perioade lungi de

activitate

- Lagare speciale de alunecare

- In diverse instalatii de laminare sau trefilare a metalelor

- Temperatura de lucru peste 110º C si o temperatura minima de -20 º C.

	Proprietati

- Contributia bisulfurii de molibden se face simtita acolo unde presiunea

mare de contact face imposibila prezenta unei pelicule de lubrifiant

in timpul functionarii echipamentului

- Rezistenta mecanica ridicata

- Rezistenta ridicata la coroziune si la oxidare

	Nivel de calitate

●	DIN 51825 KP-2K

	Technical characteristics

|  | UNIT | METHOD | VALUE |
| --- | --- | --- | --- |
| Culoare |  | Visual | Black |
| Consistenta |  | NLGI | 2 |
| Tip de sapuna |  |  | Lithium |
| Ulei de baza grad ISO | cSt |  | 150 |
| Penetrare, 25º C - 60 batai - 100,000 batai | 1/10 mm 1/10 mm | ASTM D 217 ASTM D 217 | 270 284 |
| Punct de picurare | ºC | ASTM D 566 | 185 |
| Test de coroziune la cupru, 24hr 100ºC |  | ASTM D 4048 | 1st |
| Test 4 bile, 40 kg , 75º C, 1200 rpm, tread, diametru | mm | IP 239 | 0.4 |
| Test EP 4 bile Kg soldering load | Kg | IP 239 | 280 |
| Test de incarcare Tinken | lb | ASTM D 2509 | 55 |



Amabalaj

Butoi de de 180, 45 si 18 kg, recipientde de 5, 2 kg si 400g.

 Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

MOLIBGRAS EP 2

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 0 February 2010