	Descrierea produsului

Vaselina create din de uleiuri parafinoase indelund rafinate, imbunatatita cu sapun pe baza de litiu (hydroxystearate). Contine aditivi antioxidanti, anticorozivi, si care protejeaza impotriva uzuri si de presiunii extreme.

	Utilizare recomandata

●	Gresare generala in industrie.

●	Laminoare

●	Cuple, lanturi, ghidaje si cuzineti alunecatori

●	Tate tipurile de role cu iincarcare de sarcina si vibratii

●	Temperaturile maxime variaza intre -20 si 120º C,

	Proprietati

●	Stabilitate mecanica excelenta, mentinandu-si proprietatile pe perioade lungi de rulare.

● Rezistente la apa.

●	Asigura functionarea optima a masini industriale in conditi de soc si de incarcare mare.

● Proprietati bune la uzura si presiune extrema.

	Nivel de calitate

●	EP-0: DIN 51825 KP-0G	● EP-2: DIN 51825 KP-2K

●	EP-1: DIN 51825 KP-1G	● EP-3: DIN 51825 KP-3K

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VAL | VAL | VAL | VAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Culoare |  | Visual | Maro deschis | Maro deschis | Maro deschis | Maro deschis |
| Consistenta |  | NLGI | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tip sapun |  |  | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Ulei de baza grad ISO | cSt |  | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Penetrare, 25º C - 60 batai - 100,000 batai | 1/10 mm 1/10 mm | ASTM D 217 ASTM D 217 | 370 380 | 325 337 | 275 290 | 235 253 |
| Punct de picurare | ºC | ASTM D 566 | 185 | 190 | 195 | 200 |
| Test de coroziune la cupru, 24hr 100ºC |  | ASTM D 4048 | 1 a | 1 a | 1 a | 1 a |
| Test de uzura a masini 4 bile, 80kg si 1 min, diametru | mm | IP 239 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Test EP 4 bile Kg soldering load | Kg | IP 239 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Test Timken la incarcare OK | lb | ASTM D 2509 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Test de corozinue Emcor |  | ASTM D 6138 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |

A

Ambalaj

Tip 0,1 si 2: Vandut la butoi de 180 si 45 kg.

Tip 3: Butoi de 180 kg si 18 kg..

 Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de siguranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice

# Text boxes

LITHIC GREASE EP

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 0 February 2010