	Descriere

Ulei sintectic de calitate superioara creat special pentru vehicule prevazute cu sisteme de tratare a gazelor de esapament si deasemenea pentru a satisface necesitatile exigente ale BMW si Mercedes Benz   pentru motoare de tip Euro 4. Formula cu continut redus de cenusa  (SAPS mediu) il recomanda pentru motoarele de ultima generatie aducand in acelas timp un beneficiu mediului inconjurator prin reducerea emisiei de particule nocive.

	Proprietati

● Recomandat atat pentru vehicule pe benzina cat si diesel care sunt prevazute cu sisteme de tratare a gazelor de esapament  cu sau fara turbocompresor.

● Contine aditivi de calitate superioara ce reduc frecarea mecanica, care contribuie la economisirea de carburant si in acelas timp furnizeaza protectia anti-uzura necesara motoarelor extrem de performante

● Reduce consumul de carburant ca rezultat al continutului bazat pe uleiuri sintetice si al vascozitatii ridicate.

● Produs cu viata indelungata ce prelungeste intervalele de schimb ulei fara a sacrifica curatenia motorului

● Vascozitate excelenta la temperaturi scazute, imbunatateste pompabilitatea la pornire, reduce timpul de formare a peliculei de protectie si nivelul de uzura.

● Continutul scazut de cenusa satisface necesitatile operationale ale noilor tehnologi de reducere a emisilor filtrelor de particule diesel (DPF), contribuind la  protejarea mediului mult mai bine decat lubrifianti conventionali.

	Nivel de calitate

●	API SM/CF	● ACEA A3/B4, C3	● MB 229.31

● BMW LongLife-04	● VW 502.00 / 505.00	● PORSCHE

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad de vascozitate |  |  | 5W40 |
| Densitate la 15ºC | g/cm3 | ASTM D 4052 | 0.846 |
| Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 14.5 |
| Vascozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 88 |
| Vascozitate la -30ºC | cP | ASTM D 5293 | 6600 max |
| Indice de Vascozitate | - | ASTM D 2270 | 160 |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 215 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -45 |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 7.5 |
| Test Bosch de rupere a moleculei: Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 3945 | 12.5 |
| Volatilitate Noack, 1 hr la 250ºC | % weight | DIN 51581 | 12% max |
| HTHS, vascoziate la 150ºC | cP | CEC-L-36-A-90 | >3.5 |

	Ambalaj

Recipient, container de 830kg, butoi de 185 kg recipient din plastic de 1 si 5 litrii.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

asuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Environmental precautions

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

EVOLUTION SAE 5W40

ELITE

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008