	Descrierea produsului

Ulei multigrad de presiune extrema, recomandat pentru diferentialele autoturismelor sau pentru sisteme de transmisii hipoidale sau helicoidale dar si in transmisii manuale unde cerinta API GL-5 este impusa.

	Proprietati

●	Incarcare ridicata a lagarelor care au capacitatea de a rezista temporar la temperaturi ridcate, in conditii extreme de presiune (EP)

●	Rezistenta imbunatatita la imbatranire.

●	Proprietati excelente anti-rugina si anti spumare.

●	Ofera o ungere optima in conditii de temperature scazuta.

●	Fiind un lei multigrad, ofera protectie excelenta in conditii severe de rulare si conditi extreme de temperatura.

● Asigura o functionare optima sincroanelor de la cutiile manuale datorita unui coefficient de frecare diminuat la nivelul danturii inelelor de sincronizare in special la temperature scazute.

●	Proprietati exceelente anticorozive, care prelungesc durata de viata a transmisiilor.

●	Rezistent la apa.

	Nivel de caliate

●	API GL-5

●	MIL-L-2105-D

●	ZF TE- ML 05A/07A/19B and 21A for 80W90

●	ZF TE- ML 05A for 85W140

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grad de vascozitate |  |  | 80W90 | 85W140 |
| Densitate la15ºC | g/ml | ASTM D 4052 | 0.898 | 0.914 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 14.3 | 28,3 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 131 | 400 |
| Viscozitate la -26ºC | cP | ASTM D 2983 | 150.000 max | 150.000 max |
| Indice de vascozitate | - | ASTM D 2270 | 105 min | 95 min |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 170 min | 190 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -27 | -18 |
| FZG, Pas 12 |  | DIN 51354 | Trecut | trecut |
| 4 Bile, ICD |  | ASTM D 2783 | 50 min | 50 min |

	Ambalaj

●	SAE 80W90: container 875 kg, butoaie de 185 si 18 kg ,recipient de 5 litrii and 1litru.

●	SAE 85W140: container 875 kg, butoaie de 185 si 18 kg , si recipient de plastic de  5l .

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

CARTAGO MULTIGRADO EP 80W90 AND 85W140

TRANSMISSIONS AND GEARBOXES

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 0 February 2010