	Descrierea Produsului

Uleiurile Merak VDL  apartin grupei ,, lubrifianti pentru compresoare,,. Pe linga  uleiurile de baza de inalta calitate folosite pentru formularea acestora sunt adaugati aditivii necesari pentru cresterea rezistentei la oxidare, precum si pentru a asigura o protectie buna impotriva coroziunii si a proprietatilor anti-uzura.

	Utilizare

Uleiurile Merak VDL sunt recomandate in mod special pentru lubrifierea compresoarelor cu cilindru, rotative sau alternative, indiferent dacă acestea sunt compresoare de aer sau gaz inert, care au temperaturi ridicate de descărcarea (până la 220 ° C)

	Proprietati

●	Reduce formarea de depozite de reziduuri.

●	Rezistenta excelenta la oxidare.

●	Capacitate anti-ruginire extraordinara.

●	Excelente calitati anti-spuma.

●	Capacitate ridicata de eliminare a aerului.

●	Capacitate ridicata preluare sarcini.

	Nivel de calitate

●	Respecta standardele DIN 51506-VDL si VCL ISO 46, 68 si 100.

	Date tehnice

|  | UNITATI | METODE | VALOARE | VALOARE | VALOARE | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Grade ISO | cSt | ASTM D 445 | 5.4 | 6.8 | 8.5 | 11 |
| Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Vascozitate la 40ºC |  | ASTM D 2270 | 100 | 98 | 98 | 97 |
| Index de vascozitate | g/cm3 | ASTM D 4052 | 0.87 | 0.880 | 0.880 | 0.885 |
| Densitate la 15ºC | ºC | ASTM D 97 | -15 | -12 | -12 | -12 |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 92 | 215 | 220 | 230 | 245 |
| Punct de aprindere | min | ASTM D 1401 | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 |
| Capacitate de dezemulsionare | % % | DIN 51352 Part 2 DIN 51352 Part 2 | 0.9 9 | 1.2 5 | 2.7 4.5 | 3.0 3 |
| Rezistancta la oxidare - Carbon Conradson - pierdere prin evaporare | mgKOH/g | ASTM D 974 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| TAN |  | ASTM D 665 | bun | bun | bun | bun |

	Amabalaj

Butoi de 185 kg pentru toate vascozitatile.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protectia mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

MERAK VDL

INDUSTRY

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008