	Descrierea produsului

Ulei universal  de transmisiei pentru tractoare (UTTO). Formula sa elaborat cu atenţie îl face adecvat pentru utilizarea în cutii de viteze, grupuri conice diferenţial, prizele de putere, sisteme hidraulice, frane umede (sincronizate sau compuse) şi ambreiaje

	Proprietati

● Excelentă protecţie anti-uzură şi capacitatea de încărcare, chiar şi în condiţii extreme de lucru.

● Bună rezistenţă la rugină şi compatibilitatea cu materiale de contact.

● Caracteristicile sale de frecare sunt formulate cu atenţie pentru a elimina zgomotul la frânele umede şi acţiunea de alunecare la mecanismele cu actionare rapida.

● Versatilitatea sa il face potrivit pentru utilizarea la o gamă largă de maşini agricole.

● Certificat de majoritatea producători tractorului.

● Nu este indicata  utilizarea ca ulei de motor.

	Nivel de calitate

| ● | FORD M2C 134D/CNH MAT 3525 | ● | ALLISON C-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | JOHN DEERE J-20C | ● | VOLVO WB 101 |
| ● | API GL-4/SAE 80W | ● | DENISON UTTO/THF |
| ● | CATERPILLAR TO-2 | ● | MASSEY FERGUSON M-1145/M-1143 |

	TDate tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Densitate la 15ºC | g/ml | ASTM D 4052 | 0.884 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 9.8 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 60 |
| Index de Vascozitate | - | ASTM D 2270 | 140 min |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 190 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -39 |

	Ambalaj

Container de plastic de 875 kg, canister de 185 and 18 kg, si containere de plastic de 5l.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de siguranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Protejarea mediului

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

ORION U.T.T.O.

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Raport tehnic al uleiului. Recenzie 0 February 2010