	Descriere

Lubrifiant produs cu componente sintetice de inalta calitate creat sa satisfaca cerintele motoarelor moderne pe benzina si diesel. Prezenta compusilor sintetici ofera stabilitate chimica si impreuna cu performantele inalte extind perioada intervalului de schimb.

	Proprietati

●	Ulei de baza multigrad obtinut cu tehnologii sintetice cu rezistenta ridicata la forfecare a moleculei de ulei.

● Vascozitatea scazuta in conditii de temperature scazuta, creeaza conditii optime de pornire si ungere.

●  Vascozitatea optima care reduce frecarea impregna cu  volatiliatea scazuta, determina un nivel redes al consumului de carburant.

● Stabil din punct de vedere termic. Rezistenta la degradare a moleculei de ulei este mai mare decat la lubrifianti normali.

● Compusi chimici ai uleiului permit o aerisire rapida a motorului astfel impiedicand formarea de spuma in conditii de rotatii ridcate.

● Fluiditatea uleiului la pornire asigura functionarea corecta a sistemului hidraulic de valve.

● Formula eficienta de aditivi detergenti-dispersanti care asigura curatenia partilor motorului.

	Nivel de calitate

●	VW 502.00/505.00	● ACEA A3/B4

● API SM/CF	● MB 229.3

	Date tehnice

|  | UNIT | METHOD | VALUE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad de Vascozitate |  |  | 10W40 |
| Densitate la 15ºC | g/mL | ASTM D 4052 | 0.855 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 14.3 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 95.0 |
| Viscozitate la -25ºC | cP | ASTM D 5293 | 7000 max |
| Indice de vascozitate | - | ASTM D 2270 | 140 min |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 215 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -33 |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 10.5 |
| Cenusa cu sulf | % weight | ASTM D 874 | 1.1 |
| Test Bosch de rupere a moleculei; Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 3945 | 12.5 min |
| Volatiliate Noack, 1 ora la 250ºC | % weight | DIN 51581 | 13 max |

	Ambalaj

Recipiente, container de 830 kg, buoti de 185 kgsi 18kg, recipient din plastic de 1, 4 si 5 litri.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Environmental precautions

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

MULTIVALVULAS
10W40

ELITE

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008