	Descrierea produsului

Un ulei cu tehnologie sintetica, creat cu experienta oferita de echipa motorsport Repsol pentru a face fata oricaror conditii extreme ale unui circuit de competitie. Recomnadat ca fiind cea mai buna alegere pentru motoarele avansate existente pe piata, Porsche, Mercedes Benz, Audi, BMW etc… care il include pe lista de lubrifianti ce pot fi folositi. Utilizarea acestui produs va imbunatati performanta, va reduce consumul de combustibil, minimiza frecarea mecanica si va proteja motorul cat mai eficient.

	Proprietati

●  Un ulei multigrad cu tehnologie sintetica, foarte stabil termic si chimic cu molecula de ulei rezisenta la forfecare

● Indice de vascozitate excelent, asigura in conditii de temperatura scazuta, pornire usoara la rece si minimizeaza uzura.

● Volatilitate scazuta, reduce consumul de ulei

● Formula eficienta de aditivi detergenti-dispersanti  asigura curatenia partilor motorului

● Performante extraordinare in orice conditii de temperatura.

● Flux optim de ulei  care impiedica uzura partilor critice ale motorului.

●  Componentele chimie ale uleiului permit o aerisire usoara a motorului, impiedicand formarea spumei la rotati ridicate.

● Stabilitate termica si antioxidanta imbunatatita

● Previne aparitia depunerilor si ofera stabiliate turbinelor.

● Selectia atenta a uleiului de baza si a aditivilor determina stabilitatea caracteristicilor pe toata durata de utilizare recomandata.

● Depaseste cerintele exigente specifice acestui tip de ulei.

	Nivel de calitate

●	API SM/CF	● ACEA A3/B3, A3/B4	● VW 502.00/505.00

● MB 229.3	● BMW LL-01	● PORSCHE

	Date tehnice

|  | UNITATE | METODA | VALOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad de Vascozitate |  |  | 5W40 |
| Densitate la 15ºC | g/cm3 | ASTM D 4052 | 0.850 |
| Viscozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 445 | 14.5 |
| Viscozitate la 40ºC | cSt | ASTM D 445 | 89 |
| Viscozitate la -30ºC | cP | ASTM D 5293 | 6600 max |
| Indice de vascozitate | - | ASTM D 2270 | 170 |
| Punct de aprindere | ºC | ASTM D 92 | 215 min |
| Punct de inghet | ºC | ASTM D 97 | -36 |
| TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 8.1 |
| Cenusa cu sulf | % weight | ASTM D 874 | 1 |
| Test Bosch de rupere a moleculei; Vascozitate la 100ºC | cSt | ASTM D 3945 | 12.5 |
| Volatiliate Noack, 1 ora la 250ºC | % weight | DIN 51581 | 12% max |

	Amabalaj

Recipiente, container de 830kg, buoit de 185kg I recipiente din plastic de 1,4 si 5 litrii.

	Identificarea pericolelor

Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare.

	Utilizare

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii.

	Norme de sigranta si protectie

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare este minim

Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun.

Ochii: Spalati cu apa din abundenta

Masuri generale: Consultati medicul imediat.

	Masuri de prevenire a incendiilor

Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.

Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea produsului.

	Environmental precautions

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila.
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.

# Text boxes

COMPETICION 5W40

ELITE

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie

Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere.

repsol.com

901 111 999

In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind tipice.

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008

Technical record for Lubricants. Review 3. December 2008